*Разъяснение №1 на запрос потенциального участника*

*запроса предложении №35/18.02.16/ЗП*

*Лот №1 «Поставка РТИ»*

*Дата поступления Запроса 24.02.2016*

*Дата предоставления Разъяснений 26.02.2016*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| 1. | Рукав напорный гофрированный – указан диаметр 80мм, по ГОСТу 5398-76 диаметр 75мм, прошу указать область применения и давление | До 10 кгс/см2, диаметр 75мм, вода. |
| 2. | Картон асбестовый КАОН-1 – укажите толщину | Согласно позиции 7 технического задания документации о запросе предложений №35/18.02.16/ЗП  ГОСТ 2850-95  Толщина листа - 6 мм, длина листа - 1000 мм, ширина листа - не менее 800 мм. Плотность - 1000-1400 кг/м3. предел прочности при растяжении: в продольном направлении - не менее 12 кгс/см2, в поперечном направлении - не менее 6 кгс/см2. Потеря вещества при прокаливании - не более 15 %. Массовая для влаги - не более 7 %. Огнестойкость - не должен гореть и обугливаться. Применяется в качестве теплоизоляционного материала. |
| 3. | Рукав напорный 18мм ГОСТ 18698-79 – укажите область применения и давление | ГОСТ 18698-79  Рукав Пар-1(Х)-3-18-30-ХЛ, рабочая среда – насыщенный пар, давление 0,3 МПа. |
| 4. | Стеклоизол – укажите марку (стеклохолст или стеклоткань, подкладочный или кровельный, пленка или крупнозернистая посыпка) | Стеклоизол марки ХКП для использования его в качестве покрытия на мягкой кровле.  Состав стеклоизола:  - стеклохолст;  - битумно- полимерный слой;  - посыпка в виде графитной крошки. |
| 5. | Ткань асбестовая АТ-2 ГОСТ 6102-78 – укажите ширину | Ширина 1550мм. |
| 6. | Резина офсетная 1000х1000х1,98 тип ПМ – уточните тип ПМ-Н1 или ПМ-Н2 | Тип - ПМ-Н1. |
| 7. | Техпластина КЩС 2мм – имеете в виду техпластину ТМКЩ? | Требуется техпластина ТМКЩ. |
| 8. | Техпластина размером 720х720мм устроит? | Согласовано. |
| 9. | Резина пористая – укажите группу, указываете в шт, какой размер имеете в виду, могу предложить размер 720х720мм? | Первая группа, размер 720х720. |
| 10. | Манжета 60х85 – укажите тип и исполнение | Манжета 60х85, тип и исполнение 2.2. |
| 11. | Манжета 30х52 – укажите тип и исполнение | Манжета 30х52, тип и исполнение 2.2. |
| 12. | Некоторые позиции повторяются – можно объединить? | Объединить можно. |
| 13. | Позиция 10 – не указан класс («ВГ», «Б», «Г» и т.д.) | Требуется рукав напорный, класса «В», Ø18мм, для работы с давлением Р-10Атм.  Предназначен для перекачки технической воды (без присадок). |
| 14. | Позиция 17 по ГОСТ 18698-79 давление 1,6 МПа, диаметр должен быть 12мм | Требуется диаметр 12,5 мм |